**Tuote** Vesiohenteinen puolikiiltävä kovapintainen hyvin täyttävä akrylaattipohjainen pintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. **M1**-luokiteltu.

**Olomuoto** Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.

**Soveltuvuus** Puuportaat, puulattiat, parketit, panelit, puulistat ja –ovet sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa. Julkiset tilat ja salit. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ACRYLINE TOP 555 lakka

TUOTESELOSTE

Tekniset tiedot

**Kuiva-ainepitoisuus** n. 42 paino-%

**Tiheys** n. 1,0 kg/l

**Kiiltoryhmä** Puolikiiltävä

**Kitka** Täyttää DIN 18032-2 normin.

**Varastointi** Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.

**Levitysmenetelmä** Tarkoitukseen soveltuvalla lastalla, pensselillä tai ruiskuttamalla.

**Riittoisuus** Sileät pinnat 8-12 m2/l

**Ohentaminen** Pintalakkaus max 5 %. Pohjalakkaus 10-20 %.

**Kuivumisaika** Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **23 oC** | **40 oC** |
| **Hiontakuiva** | 30 min | 10–20 min |
| **Pinkkauskuiva** | 1–2 h | 40–60 min |

**Maalausolosuhteet** Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.

**Käsittelyohje** Tuote on sekoitettava hyvin välttäen vaahtoutumista. Ohennetaan tarvittaessa vedellä, max.5 %.

Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpetsien kanssa. Kuiva lakkapinta voidaan väli hioa normaalisti. Vältä lämpötilojen vaihtelua lakkauksen aikana.

**Pohjustus** Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa 10 – 20 %.

**Ympäristönsuojelu** Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**Käyttöturvallisuus** Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote

**Tulenarkuus** Ei palava

**EU VOC raja-arvo** (cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.

**Kuljetus** Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

**Kemikaalikestävyys** DIN 68861 Part 1/B:

**Ohenne** Vesi

**Välineiden pesu** Vesi

**Värisävyt** Sävytettävä

**Pakkauskoot** 3L ja 15L pyöreät muoviastiat, 1000L kontti.

Ammoniaki 10% 2 min Etanoli 50% 1 h Muste 16 h

Sitruunahappo 5% 1 h Oliiviöljy 16 h Vesi 16 h

Käyttöohjeet